ГОСТ 22689.1-89

Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Трубы полиэтиленовые канализационные

и фасонные части к ним

Сортамент

Polyethylene waste-pipes and fittings.

Sortment

ОКП 49 2600

Дата введения 1989-10-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы); В.И. Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина; А.Н. Афонин, канд. техн. наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И. Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.06.89 № 93.

3. ВЗАМЕН ГОСТ 22689.1-77.

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС № 11 1990 г.

Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 22689.2-89 | 2; 4 |

1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее - изделия) из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.

2. Сортамент труб и фасонных частей, их буквенно-цифровые и графические изображения должны соответствовать указанным в табл.1.

| Наименование изделия |  |  | Тип | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | буквенно-цифровое по ГОСТ 22689.2 | графическое |
| Трубы | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - |  |  |
| Патрубки | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КС |  |  |
|  | 50,0 90,0 110 | - - - | Кс |  |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | Рс |  |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | СР |  |  |
| Патрубки компенсационные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кк |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кс |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КС |  |  |
| Патрубки переходные | 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 | кК |  |  |
|  | 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 | сК |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 | сС |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 | сР |  |  |
| Патрубки приборные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Ук |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | УС |  |  |
| Отводы приборные | 90,0 110,0 | - - | Ук |  |  |
|  | 90,0 110,0 | - - | УС |  |  |
| Отводы | 50,0 90,0 110,0 | 50,0 90,0 110,0 | Кк |  |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СК |  |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СС |  |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СР |  |  |
| Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | КкК |  |  |
|  | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | КСК |  |  |
|  | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССК |  |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССС |  |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | РСР |  |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССР |  |  |
|  | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | СкК |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | 50,0 90,0 110,0 | КудкК |  |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкудК |  |  |
| Крестовины | 110,0 110,0 | 50,0 110,0 | КкКК |  |  |
|  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | СкКК |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  |  |  | СССС |  |  |
|  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СССР |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СССК |  |  |
| Крестовины со смещенными осями отводов | 110,0 | 50,0 | КкКК |  |  |
|  | 110,0 | 50,0 | СкКК |  |  |
| Тройники универсальные | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкКс |  |  |
|  |  |  | КкКс |  |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкКсс |  |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | СССС |  |  |
|  | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | ССССС |  |  |
| Муфты | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КК |  |  |
|  | 50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 - - - | СС |  |  |
| Ревизии | 50,0 90,0 110,0 | - - - | К |  |  |
|  | 50,0 90,0 110,0 | - - - | С |  |  |
| Заглушки и крышки | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - |  |  |
|  | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - |  |  |
| Гайки накидные | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - |  |  |

3. Буквенные и графические обозначения соединения раструбов и гладких концов фасонных частей должны соответствовать указанным в табл.2 (прописные буквы соответствуют раструбу, строчные - гладкому концу).

Таблица 2*

| Тип соединения раструбов и гладких концов | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- |
|  | буквенное | графические |
| С помощью резинового уплотнительного кольца (далее - уплотнительное кольцо) | Кк |  |
| Раструбно-стыковой сваркой нагретым инструментом (далее -сварка) | Сс |  |
| С помощью накидной гайки с резиновой прокладкой (далее - гайка) | Рр |  |
| С помощью резинового уплотнительного кольца для соединения с выпуском унитаза или чугунного трапа | Ук |  |

4. Условные проходы канализационных труб и фасонных частей зависят от номинальных наружных диаметров труб и гладких концов фасонных частей согласно табл.3.

Таблица 3

мм

| Номинальный наружный диаметр | Условный проход |
| --- | --- |
| 40,0 50,0 90,0 110,0 | 40 50 85 100 |

Примечание. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем изготовление труб и фасонных частей номинальным наружным диаметром 48,6 и 107,5 мм с предельными отклонениями от размеров, указанными для изделий диаметром 50 и 110 мм в ГОСТ 22689.2. Изготовление новой литьевой оснастки для них не допускается.